| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：固体物料分选理论与工艺（□A卷☑B卷）科目代码：803 考试时间： 3 小时 满分 150 分 可使用的常用工具：□无 ☑计算器 ☑直尺 ☑圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释(共 10 小题，每小题 4分，共 40 分) 1.预先筛分与检查筛分 2.选矿比与富集比 3.粗选 4.单体解离度及筛分中常用单位“目” 5.磁场梯度及表达形式 6.优先浮选和混合浮选 - 磁种和磁种磁化 - 旋流器的角锥比 9.Young方程及其含义 10.开放磁系磁场与闭合磁系磁场 二、填空题(每个空格 1 分，共 25 个空格，共 25 分) 1、浮选法的发展经过了 1 、 2 、 3 基本阶段； 2、凡是由化学键力引起的吸附都称为化学吸附。化学吸附的特征是热效应 4 ，一般在20～200千卡/摩尔之间；吸附牢固， 5 解吸， 不可逆的；往往只是 6 分子层吸附；具有 7 的选择性；吸附速度 8 。 3、处理同一种物料时，“大坡小水”和 9 均可使矿粒获得同样的横向速度，但 10 的操作方法有助于省水，不过此时精矿带将变窄，而不利于提高精矿质量。因此用于粗选的摇床，宜采用 11 的操作方法；用于精选的摇床则应采用 12 的操作方法。 4、分选磁性不同的颗粒必须在 13 磁场中进行。因为磁性颗粒在 14 磁场中只受到转矩作用，转矩使它的长轴平行于磁场方向，处于稳定状态；而在 15 磁场中，磁性颗粒除受到转矩的作用外，还受到磁力作用。磁力呈现出引力作用，使磁性颗粒向着磁场强度 16 的方向移动，最后被吸到磁极上。正是由于这种磁力作用，才有可能将磁性强的颗粒与磁性较弱或非磁性颗粒分开。因此，对磁选设备分选空间中磁场的基本要求是，不但要有一定的 17 ，而且还要有高的 18 。 5、浮选药剂按用途或功能通常分为（19 ）、（20 ）、（21 ）、（22 ）四大类，而调整剂按功能又可分为（23 ）、（24 ）、（25 ）等； - 简答题(共 7 小题，每小题 10 分，共 70 分) 1、简述对固体重介质的基本要求有哪些？ 2、简述描述物料在磁选机中的大致分选过程是怎样的？ 3、请简述磁化焙烧的作用。 4、简述跳汰机内的床层厚度及其选择依据。 5、写出能斯特（Nernst）公式，并注明各符号代表意义及单位。 - 简述溜槽分选的工作原理及影响因素 - 某种矿石，主要回收有价矿物为黄铜矿、少量孔雀石及磁铁矿，请画出其主要分选 的线性流程图，并表明主要浮选药剂及作业名称。 - 论述题( 15 分) 何为化学分选？通常采用哪些工艺手段？论述化学分选的优缺点（可例证）