| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：：金属材料科学基础（■A卷□B卷）科目代码：810 考试时间：3小时 满分 150 分 可使用的常用工具：□无 √计算器 √直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释(共6小题，每小题3分，共18分) 配位数，堆垛层错，位错密度，晶内偏析，成分过冷，离异共晶 二、填空题(共10空，每空1分，共10分) 1. 面心立方的滑移面为 ，滑移方向为 ，致密度为 。 2. 晶体中运动位错遇到第二相质点时，会以 机制或 机制通过。 3.两运动位错在晶体中交割会在对方位错线上产生 或 。 4. 合金中原子的扩散驱动力______，晶体发生再结晶驱动力_______，晶粒长大驱动力____ ____。 三、辨析题，小题中有错误则改正 (共5小题，每小题6分，共30分) 1、面心立方晶体的（111）晶面的正常堆垛次序为ABABABAB…… 2、液相结晶与固态相变的非均匀形核两相自由能差均为： 3、合金相图中相区接触法则是相邻相区相数差1。 4、金属受力塑性变形，在晶体滑移过程中位错不断移出表面，其密度减少。 5、合金中溶质原子的扩散总是由浓度高的区域向浓度低的处迁移。 四、计算题( 共2题，共32 分) 1、（16分）利用Pb-Sn相图计算相的相对量 含70%Sn的合金的平衡凝固到室温，描述其冷却相变过程，计算合金中相的相对含量。合金相图如图1所示，其室温下，α相的固溶度为2%，β相的固溶度为99%。 2、（16分）计算位错交互作用功 在面心立方晶体中，某滑移面上有两根平行的同号螺型位错，将它们从200nm推近到3nm时，若G=7×1010Pa,点阵常数a= 0.3nm，求外力所作功？ 图1 Pb-Sn二元共晶相图 五、简答题(共3小题，每小题5分，共15分) 1、什么叫空间点阵、晶格和晶胞？ 2、简说Fe-Fe3C二元相图不是平衡相图的理由？ 3、形变金属晶体的再结晶温度？ 六、分析题(45分) 1、（10分）判断三元相同类型 A C B 如下图元素A、B和C组成三元相图，这是什么类型相图？写出四相反应，并判断熔点最高和最低的纯元素。 2、（15分）合金的强韧化分析 金属材料的强化方法有那些？分析出那种强化怎样不影响合金的韧性？ 3、（20分）Fe-Fe3C二元相图 画出Fe-Fe3C二元相图，描叙含碳量为0.77%的钢从液态到室温平衡冷却过程，画出冷却曲线，固态相变有那些？写出反应式和反应时各相成分，计算共析反应完后的组织物和相的相对量，并分析这些组织性能特点。