| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：无机材料科学基础（□A卷B卷）科目代码：811 考试时间：3小时 满分 150分 可使用的常用工具：□无 计算器 直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释(共 3 小题，每小题 10 分，共 30分) 1. 晶体结构（说明和空间点阵区别） 2. 非化学计量化合物（举例说明） 3. 非本征扩散 二、填空题（每空1分，共 15分） 1. 粘土分别吸附Sr2+、Mg2+、 NH4+、K+这四种不同阳离子后的性能变化规律为：离子置换能力 （1） ，泥浆的稳定性 （2） ，泥团的滤水性（3） ，泥浆的流动性（4） 。（请填写增大或减小） 2. 凝聚系统的相律为：(5)。 3. 镁橄榄石中Mg2+离子的配位数是（6） ，占据（7）空隙，Si4+配位数是（8），占据 (9) 空隙。 4. 固态反应包括界面化学反应和反应物通过产物层的扩散等过程，若化学反应速率远小于扩散速率，则动力学上处于（10）范围。 5. 析晶过程包含（11）和（12）两 个过程。 6. 在相同条件下，碳在体心立方铁中的扩散系数比在面心立方铁中的（ 13 ）。 7. 每增加单位的表面积时，体系自由能的增量为 （14） 。 8.随着Na2O的增加，熔体的黏度是（15）。 三、简答题(共 3 小题，每小题 10 分，共 30分) 1. 在面心立方和体心立方中，最密排平面的米氏符号是什么? 2. 将少量的MgO外加到ZrO2中生成固溶体，试写出所有可能的缺陷反应方程及相应的固溶分子式，并说明如何鉴别其固溶体类型。 3. 简述外加剂在烧结中的作用。 四、计算题(共 3小题，每小题 15 分，共 45分) 1. 一种玻璃的组成是33 mol%的Na2O和64mol%的SiO2，请计算该玻璃的结构参数及非桥氧的体积分数。 2. 金属铝的冶炼温度为1250℃，试分析是否可以用MgO 材料做冶炼金属铝的内衬，已知有如下反应且Mg(g)易挥发易氧化。 4/3Al(l)+O2(g)=2/3Al2O3(s) △Go1= -1119404+214.0T (J/mol) 2Mg(g)+O2(g)=2MgO(s) △Go2=-1427470+387.1T(J/mol) 3. 如在液相中形成边长为a的立方体晶核时，求出“临界核胚”立方体边长a和ΔG。为什么立方体的ΔG大于球形ΔG? 五、相图分析( 30 分)（画图请作于答题册上！） 有一三元相图如图所示： - 划分副三角形，标明初晶区； - 标出图中各条界线上温度下降方向； - 判断各无变点的性质，并写出相平衡方程； - 指出化合物AmBn的性质，高温下发生什么反应？ - 分析图中点1和2的析晶路线，并在图中作图进行标明。