| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：材料加工科学基础（□A卷B卷）科目代码：812 考试时间：3 小时 满分 150 分 可使用的常用工具：□无 □计算器 直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释（共5小题，每小题4分，共20分） 1. 晶体 2. 组元 3. 组织 4. 位错 5. 再结晶 二、填空题（共11小题，每空1分，共26分） 1. 表示晶格中不同方位上的原子面，用 指数来表示，形式为 。 2. 非金属元素与金属元素原子半径的比值大于0.59时形成的化合物叫 。 3. 过冷度与冷却速度的关系是：冷却速度越大，则过冷度也越 ；过冷度增大，结晶驱动力 ，形核率和长大速度都 ，晶粒变 。 4. 形成临界晶核时体积自由能的减少只能补偿表面能的 。 5. 合金中， 相同、 和性能均一，并以 相互分开的组成部分，称为相。 6. 奥氏体是碳溶于 中的间隙固溶体，晶体结构为 立方结构，最大溶碳量为 。 7. 划分冷加工和热加工的主要条件是 。 8. 按照溶质原子在溶剂中位置的不同，固溶体分为 和 。 9. 要消除合金铸件中的枝晶偏析应进行 退火。 10. 根据相律，当系统的压力为常数时，二元合金结晶时最多可有 个相平衡共存，这时自由度为 。 11. 固体金属中原子扩散的驱动力是 ，其扩散方向是向着 的方向进行，其扩散机制主要有空位机制和 机制；前者是原子通过 进行迁移，后者是原子通过 进行迁移，因此前者的扩散激活能比后者 。 三、判断题（共10小题，每题2分，共20分） 1. 单晶体具有各向异性，因此实际使用的所有晶体材料在各方向上的性能是不同的。 2. 凡是液体凝固为固体的过程都是结晶过程。 3. 实际生产中，金属冷却时理论结晶温度总是大于实际结晶温度。 4. 在二元系合金相图中，计算两相相对量的杠杆法则适用于两相区中。 5. 无限固溶体必是置换固溶体。 6. 纯铁在室温下的晶体结构为面心立方结构。 7. 位错的滑移可以沿晶体中的任意面和任意方向进行。 8. 滑移变形不会引起晶体结构的变化。 9. 在制定热加工工艺时，应尽量使工件中的流线与拉应力方向垂直。 10. 在室温下经轧制变形50%后的高纯铅的纤维组织为等轴晶粒。 四、在立方晶体中画出(02−1)，(320)，[]，[3−01]。（8分） 五、相图题（共3小题，共30分） 1. 按下列数据，作出A-B二元共晶相图。tA>tB（tA，tB分别为组元A、B的熔点）；（均为质量分数）；B在A中的溶解度随温度的下降而减少，室温是为0.03B（质量分数）；A在B中的溶解度不随温度变化。（10分） 2. 画出Fe-Fe3C相图，并标注各点温度和成分。（12分） 3. 分析含碳1.1%（质量百分数）的铁碳合金的平衡结晶过程，并画出其室温下的显微组织示意图。（8分） 六、问答题（共4小题，共46分） 1. 根据凝固理论，试述细化晶粒的基本途径，并说明其基本原理。（9分） 2. 纯铁的强度较低，经常难以满足要求。根据所学知识，提出常见的四种强化铁合金的方法，并说明其强化机理。（19分） 3. 如下图，一楔形纯铜铸锭经连轧机组轧制成板材后，其压下率左边为0，右边为60%。然后将板带进行再结晶退火。分析经过上述处理后，板带的显微组织和力学性能的变化。（9分） 4. 为什么钢铁零件渗碳温度一般要选择在γ-Fe相区中进行？若不在γ相区进行会有什么后果？（9分）