| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：冶金原理（A卷□B卷）科目代码：814 考试时间：3小时 满分 150 分 可使用的常用工具：□无 计算器 直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释(共 5 小题，每小题4分，共20分) 1、活度 2、分子扩散 3、二元共晶反应 4、酸性氧化物 5、沉淀脱氧 二、简述题(共 10 小题，每小题 6 分，共 60 分) - 钢铁冶金从铁矿石开始到生产出连铸坯的过程主要工序有哪些。 2、请简述热力学第一定律。 3、拉乌尔定律表达式pB＝pB*×xB中pB*的含义？ 4、球团矿的还原反应应该采用什么动力学模型进行描述，此反应由那些环节组成？ 5、熔渣中4个组元：CaO、TiO2、K2O、FeO, 请说明酸碱性强弱顺序。其中光学碱度大于1的氧化物是哪一个？ 6、如果忽略压力对相平衡体系的影响，相律的表达式为 ，其中C和分别表示什么？ 7、钢水脱磷反应式为：2[P]＋5（FeO）＝（P2O5）＋5[Fe] ，请改写为离子方程式。 8、氧势图中2Cu＋O2＝2CuO线为何倾斜向上？C（石）＋O2＝CO2线为何近似水平？ 9、简述温度、渣的碱度以及氧化性对炼钢脱磷的影响？ 10、请简述熔渣分子结构理论？ 三、计算题（共15分）700℃时测得Cd—Sn合金的镉蒸汽压与镉浓度关系如下： %Cd 1 50 100 Pcd(mmHg) 5 150 250 试分别以纯物质和重量1%溶液为标准态，确定含镉50%的Cd—Sn合金中镉的活度和活度系数。（已知MCd=112.4，MSn=118.7） 四、相图分析题（共30分）下图为具有一个二元中间化合物D的三元系相图，看图在答题纸上回答问题： 1、（4分）D是稳定的中间化合物还是不稳定中间化合物，为什么？ 2、（6分）分别写出P、E点发生的相变反应名称及反应式。 3、（11分）体系点O的质量为W，纯液态O开始冷却，当液相冷却至S点时，作图表示出此时固相所处的位置，并用做出的线段表示出此时液相、固相、以及固相中B、C的质量为多少？ 4、（4分）若S作为体系点，其结晶终点及结晶产物分别是什么？ 5、（5分）画出体系点Q的冷却曲线。 五、分析题（25分）分析某高炉利用炉渣去硫，已知渣铁间脱硫反应式为： [S]＋（CaO）＝（CaS）＋[O] ΔH0=124 kJ/mol 式中，[S]、[O]以质量1%溶液为标准态，(CaO)、（CaS）以纯物质为标准态。 1、（2分）将上述反应式改写成离子反应式。 2、（3分）写出该反应包含有组元浓度的平衡常数K的表达式。 3、（3分）基于K的表达式，写出硫在渣－铁间质量分配比LS=w（s）/w[S]的表达式。 4、（6分）基于LS的表达式，简述促进炉渣脱硫的热力学条件。 5、（8分）若需分析脱硫反应过程动力学，一般用哪种动力学模型处理该过程较为合理？请描述该过程的组成环节。 6、（3分）若熔渣碱度一定时，该反应速率在某一温度范围内受温度的影响不大，而增加熔渣的搅拌强度可使反应速率显著增加，但增加铁水的搅拌强度，反应速率无明显增加。则在该温度范围内哪一环节为控速环节？