科目代码： 808  科目名称： 无机材料科学基础B (3小时)  共 2页 第1页

（所有答案请写在答题纸上，答在试卷上的一律无效）

一、（18分，每小题3分）名词解释

1、ζ(zeta)电位：

2、尖晶石：

3、对称：

4. 水型物质：

5、范特霍夫规则：

6、逆扩散：

二、（12分）请判断Al2O3加入到MgO中会形成何种组分缺陷，并请写出相应的缺陷反应式。

三、（6分）一个四方晶系晶体的晶面，在X、Y、Z轴上的截距分别为6a、12b、8c，求其晶面指数。

四、（8分）什么是静电价规则，请用静电价规则分析氯化钠晶体结构的稳定性。

五、（9分） PbZrO3中Zr4+的半径为0.072nm ，PbTiO3中Ti4+的半径为0.061nm，它们是否能形成固溶体？如果能，会形成何种固溶体？请说明理由

六、（6分）请简述粘土颗粒不同部位的带电特点，以及综合电性，并阐述综合电性获得的原因。

七、（10分）什么是刃型位错？刃型位错有哪些特点？

八、（8分）在三元系统相图中，什么是一致熔融化合物，什么是不一致熔融化合物，判断界线的性质应该根据哪个规则，简述该规则。

九、（8分）影响固相反应的因素有哪些？

十、（8分） 什么是转化率？写出方程式。从转化率角度比较固相反应中杨德尔方程和金斯特林格方程的不同点。

十一、（6分）说明斯宾那多分解相变和成核-生长相变的主要区别？

十二、（7分）什么是非均匀成核，为什么非均匀成核比均匀成核容易进行？

十三、（8分）什么是矿化剂，矿化剂的作用有哪些？

十四、（12分）什么是本征扩散和非本征扩散？画图说明非化学计量化合物中离子的自扩散系数与温度（1/T）的关系曲线，分析解释不同温度段的扩散特点。

十五、(24分) 在下面三元相图中，完成以下问题。

1. 写出副三角形及温度下降方向，根据什么规则。（4分）

科目代码： 808    科目名称：  无机材料科学基础B      共 2页 第 2页

2. 判断每一条界线的性质，写在下面，根据什么规则？（共熔界线用单箭头，转熔界线用双箭头表示），（4分）

3. 说明化合物S的性质，说明判断依据。（4分）

4. 说明E点和P点的性质，并列出反应式。（4分）

5. 分析1点和2点开始析出的晶相是什么，1点和2点的析晶结束点在哪里，1点和2点最后的析晶产物是什么？（6分）

6． 1点的液相组成点到达E点的瞬间，写出固相量和液相量表示式。（2分）